# Cramolin Plastik

# лак-ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Plastik основан на акриловой смоле, лучше всего подходящей для применения в электротехнике. Образует блестящий гибкий защитный слой, противостоящий кислотам, солям, плесени, коррозионным испарениям, спиртам, термическим и механическим воздействиям, щелочам, влаге и другим проявлениям агрессивной среды. Покрытие сохраняет эффективность в широком диапазоне температур от –70°С до +120°С. Образует устойчивую пленку на металлах, пластиках, древесине, стекле и т.д. Не стекает и допускает пайку через защитный слой.

| Использование: | распыление |
| --- | --- |
| Цвет: | бесцветный |
| Плотность: | 0,88 г/см³ |
| Время сушки при комнатной температуре: | через 25 мин. высыхает до отлипания |
|  | через 48 часов полностью высыхает |
| Время сушки в печи: | 2-4 часа при 60-70°С (после предварительной просушки при комнатной температуре в течение 10-15 минут) |
| Минимальная толщина слоя: | 20-50 μм |
| Площадь обрабатываемой поверхности: | 10-20м²/л |
| Термостойкость: | -70°С - +120°С |
| Вязкость | 12с (DIN 53211) |
| Сопротивляемость к: | кислотам, солям, коррозионным испарениям, спиртам, термическим и механическим воздействиям, щелочам, влаге |
| Поверхностное сопротивление | 5×1014Ω |
| Сопротивление изоляции | 1014Ω |
| Прочность диэлектрика | 21кВ/мм |

### Применение

Защита печатных плат, компонентов, проводов, кабелей и т.п. Устранение и предотвращение утечек тока, коронных разрядов, коротких замыканий, утечек зарядов. Защита от коррозии компонентов, подверженных негативному влиянию атмосферных условий. Защита от влаги различных материалов, таких как картон, древесина, кожа и.т.п.

### Указания

Защищаемая поверхность должна быть очищена от загрязнений, жиров и т.п. Аэрозоль наносится распылением с расстояния приблизительно 30 см, иначе на поверхности могут образоваться потеки. Забившуюся форсунку промывают растворителем, ацетоном либо скипидаром.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Полиакрилат, растворители. Наполнитель: пропан/бутан.

#### Опасные компоненты

| CAS # | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74-98-6/106-97-8 | Пропан/бутан | 30 | F+ | Крайне легко воспламеним |
| 67-64-1 | Ацетон | 16 | F | Легко воспламеним |
| 107-98-2 | Метоксипропанол | 12 | - | Воспламеним |
| 123-86-4 | n-бутилацетат | 32 | - | Воспламеним |

### Возможные опасности

Легко воспламеним. При использовании может образовать взрывоопасную / легко возгораемую смесь с воздухом, в особенности около земли.

### Действия в случае пожара

| Средства тушения | Двуокись углерода, пена, сухие химикаты, водный туман При возникновении пожара удалите флаконы из опасной зоны, если это возможно. Иначе, остужайте водой. |
| --- | --- |

### Действия в случае неожиданной утечки

Уберите все источники огня! Вытрите пролившийся препарат впитывающим материалом. Опустошите протекающие флаконы и утилизируйте в соответствии с разделом «утилизация»

### Обращение и хранение

| Обращение | Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от источников огня. Не курить. |
| --- | --- |
| Хранение | Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| Форма: | аэрозоль | Цвет: | бесцветный | Запах: | растворитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Метод измерения |
| Изменение состояния | н/п |  |
| Точка воспламенения | н/п |  |
| Температура возгорания | >300 | °C | (аэрозоль) |
| Диапазон взрывоопасной концентрации | нижний: | 1,0 | %об. в воздухе |  |
|  | верхний: | 13,0 | %об. в воздухе |  |
| Давление паров: | 20°C | ~3.2 | бар, | (внутреннее давление во флаконе) |
|  | 50°C | ~5.5 | бар | (внутреннее давление во флаконе) |
| Плотность | 20°С | ~0.78 | г/мл | вычисленное |
| Растворимость | 20°С | Частично растворим в воде |  |
| Величина pH | н/п |  |
| Вязкость | н/п |  |
| Дополнительная информация | Не содержит флюорохлоргидрокарбонатов и хлорсодержаих гидрокарбонатов. |

### Стабильность и реакции

| Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| Опасные реакции | При температуре более 50°C риск взрыва баллона |